碳化钛渣

CSTM编制说明及试验报告

攀钢集团研究院有限公司

2021年9月

《碳化钛渣》标准编制说明

一、任务来源和目的

1.1 任务来源

根据中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会（以下简称：CSTM/FC20领域委员会）审查，中国材料与试验团体委员会（CSTM标委会）[2021]81号《碳化钛渣》的立项公告，由攀钢集团研究院有限公司牵头制定工作，标准项目归口管理委员会为CSTM/FC20领域委员会，标准计划编号为CSTM LX 2000 00657-2021。

1.2 标准制定的目的和意义

攀西地区钒钛磁铁矿储量丰富，其中钛资源占全国储量的90％以上。现阶段采用高炉-转炉流程实现了钒钛磁铁矿工业化开发利用，同时使得占资源总量约52%的钛资源进入高炉渣中。如何实现高钛型高炉渣中钛资源的深度资源化利用，是当前钢铁行业钒钛冶炼废渣资源化利用亟待解决的难题。

高炉渣“高温碳化-低温选择性氯化-提钛尾渣综合利用”工艺路线首次实现了高钛型高炉渣的规模化、高值化、资源化利用，具有较佳的产业化前景。碳化钛渣是高炉渣高温碳化后得到的产品，其质量对下游工艺具有极其重要的影响。

目前，行业内缺乏碳化钛渣产品相关的质量标准，对碳化钛渣品位、粒度、成分等缺乏限制，导致碳化渣产品质量波动较大，不能满足行业现状需求。

通过对产品质量进行限定及等级划分，对相关检测方法进行统一规定，可为企业生产指明方向及目标，引导行业规范产品检测、破碎、包装及运输等环节，帮助企业对产品质量进行评估定价等，将有利于促进高钛型高炉渣的有效及大规模利用，引导行业从根本上解决“固废”资源化问题。

1.3 起草单位情况

该标准由攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司牵头，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司等参与了标准制订的相关工作。其中，攀枝花钢铁研究院有限公司一直负责碳化钛渣生产技术研究，攀枝花钢钒有限公司、钒钛资源股份有限公司具有丰富的碳化钛渣生产及应用经验。

二、标准编制过程及主要工作

计划任务下达后，由攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司等单位成立了标准起草工作组。工作组经过技术调研、现场走访、样品采集、数据分析，并结合碳化钛渣的研制技术、生产经验和应用现状，以碳化钛渣的生产及应用为主要参考依据，确定了标准相关技术内容，并进行文稿编辑等工作。

2.1 国内外相关标准

碳化钛渣为高钛型高炉渣综合利用过程中产生的新产品，经文献调研，目前现有的国际、国家、行业及团体标准体系中，均无碳化钛渣相关质量标准。

2.2 简要制定过程

整个标准制定工作的简要过程如下：

起草(草案、调研)阶段:

2020年12月，进行标准制定的提案及立项申请工作；

2021年5月，接到标准制定的立项通知，成立标准制定起草工作组；

2021年6~8月，起草组开展文献调研、现场走访、样品采集、数据分析等工作，确定标准相关技术内容指标要求，完成了标准草案的编写工作；

2021年9月，确定了标准征求意见稿的内容，形成征求意见稿，完成编制说明的撰写。

征求意见阶段:

2021年10月：

审查阶段:

2022年X月:

报批阶段:

2022年X月，将标准文稿进一步的修改和完善后，进行标准报批。

三、标准制定原则和主要内容

2.1 制定原则

本标准的制定遵循标准化对象、文件使用者以及目的导向原则，在标准要求与技术指标的设置上，结合企业生产实际和用户需求，充分考虑标准的可操作性及前瞻性，符合产业发展和市场需求原则。

根据中华人民共和国国家标准GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T20000.1《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语》的有关条款以及国内有关部门专家的意见，进行本标准的制定工作。

2.2 主要内容

本标准规定了碳化钛渣的范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量说明书等内容。

2.3 主要技术指标论据

（1）本标准规定了标准适用范围为以含钛高炉渣为原料生产的、供制备四氯化钛使用的碳化钛渣产品，并规定了碳化钛渣产品的术语和定义，确立了产品重点指标。

（2）本标准规定了碳化钛渣中对下游生产有重要影响的Ti、TiC、游离C、Fe、水分含量要求。

（3）本标准规定了碳化钛渣中Ti含量要求。根据含钛高炉渣中TiO2含量20%~24%，确定碳化渣中Ti含量范围12%~14.4%。

（4）本标准规定了碳化钛渣中TiC含量要求。根据含钛高炉渣中TiO2碳化率80%~92%，确定碳化渣中TiC含量在12%以上。碳化钛含量过低，会影响钛的收率及提钛效率。

（5）本标准规定了碳化渣中游离C的含量要求。游离碳含量过高，一方面碳化钛渣成本过高，另一方面下游工序富余热量增加。

（6）本标准规定了碳化钛渣中Fe含量要求。在碳化钛渣应用过程中，铁会参与氯化反应并影响氯化炉炉况顺行。

（7）本标准规定了碳化钛渣中水分含量要求。水分会影响碳化钛渣产品质量，也会对后续碳化钛渣应用过程造成影响。

（8）本标准规定了碳化钛渣粒度要求。碳化钛渣粒度分布会影响后续氯化效果。

（9）本标准对上述主要技术指标的检测方法进行了统一规定，为生产企业和用户提供统一遵循。

（10）本标准对碳化钛渣产品标志、包装、运输和储存等进行了统一，以便进一步规范碳化钛渣产品市场。

四、主要试验（验证）情况

（1）标准起草小组对碳化钛渣生产及使用单位现场产品进行成分取样分析，结果统计如下：

| 检验 项目 |  | 技术要求 |  | 试验 个数 |  | 符合率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| Ti | ≥13.0% | ≥12.5% | ≥12.0% | 150 | 82 | 94 | 100 |
| TiC | ≥13.8% | ≥13.2% | ≥12.0% | 150 | 60 | 80 | 97 |
| 游离C | ≤3.0% | ≤3.5% | ≤4.0% | 150 | 50 | 87 | 99 |
| Fe | ≤2.0% | ≤2.5% | ≤3.0% | 50 | 50 | 84 | 94 |
| 水分 | ≤0.2% | ≤0.25% | ≤0.3% | 50 | 60 | 85 | 100 |

（2）标准起草小组对碳化钛渣生产及使用单位现场产品进行粒度取样分析，结果统计如下：

| 目数 | +100目 | 100目～240目 | 240目～450目 | -450目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量占比 | 5.3 | 49.7 | 27.8 | 17.2 |
| 质量占比 | 4.7 | 50.4 | 28.0 | 16.9 |
| 质量占比 | 5.4 | 50.1 | 25.3 | 19.2 |
| 质量占比 | 7.4 | 48.3 | 29.1 | 15.2 |
| 质量占比 | 4.3 | 52.6 | 29.6 | 13.5 |
| 质量占比 | 5.6 | 54.6 | 26.2 | 13.6 |
| 质量占比 | 3.9 | 53.5 | 24.7 | 17.9 |
| 质量占比 | 3.9 | 57.6 | 24.3 | 14.2 |
| 质量占比 | 6.2 | 55.4 | 24.1 | 14.3 |
| 质量占比 | 5.2 | 53.0 | 27.2 | 14.6 |
| 质量占比 | 4.5 | 55.9 | 24.8 | 14.8 |
| 质量占比 | 6.7 | 48.7 | 29.3 | 15.3 |
| 质量占比 | 4.8 | 49.6 | 28.9 | 16.7 |
| 质量占比 | 5.1 | 51.1 | 28.0 | 15.8 |
| 质量占比 | 2.9 | 53.8 | 27.1 | 16.2 |
| 质量占比 | 3.4 | 56.5 | 23.8 | 16.3 |
| 质量占比 | 2.8 | 55.8 | 24.5 | 16.9 |
| 质量占比 | 3.9 | 52.3 | 26.4 | 17.4 |
| 质量占比 | 4.8 | 53.1 | 24.0 | 18.1 |
| 质量占比 | 4.6 | 52.6 | 20.0 | 22.8 |

五、与国家或行业有关方针、政策法规和强制性标准的关系

本标准与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规协调一致。

六、与专利的关系

本标准中不涉及专利内容。

七、与国际、国外同类标准水平的对比情况

高钛型高炉渣为攀西独特资源，高炉渣高温碳化低温氯化制备四氯化钛工艺为自主研发工艺，属国内外首创技术，碳化钛渣为新产品，目前，国内外尚无相关的产品质量标准。本标准为首次提出，碳化钛渣主要成分含量、粒度指标均为首次规定，具有较强的先进性和独创性。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

从意见收集情况来看，本标准主要技术内容无重大分歧意见，主要意见处理情况已在本稿起草说明中进行了解释和明确说明，具体标准修改意见和处理情况见《意见汇总处理表》。

九、标准水平建议，预期的社会经济效果

未检索到碳化钛渣相关标准。本标准对碳化钛渣产品主要成分及粒度进行了规范，可填补碳化钛渣产品标准空白，为企业生产指明方向及目标，引导行业规范产品生产及交易。该标准的建立有利于促进高钛型高炉渣综合利用产业化进程，支撑钒钛磁铁矿利用可持续绿色发展，提高钒钛磁铁矿资源综合利用水平，推动行业技术进步和产业升级。

十、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议将本标准作为推荐性团体标准发布。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

建议在标准颁布后由全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会组织宣贯。标准建议实施日期为“自发布之日起3个月”。

十二、其他应予说明的事项

无。

二○二一年八月