ICS XX.XXX.XX

CCS X XXX

团		体		标		准

T/CSTM XXXXX—202X

钒酸钠 钒含量的测定 高锰酸钾氧化法

Sodium vanadate—Determination of vanadium content— Ammonium ferrous sulfate titrimetric method

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                                    202X-XX-XX 实施

中关村材料试验技术联盟

前    言

本文件参照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》给出的规则起草。

T/CSTM XXXX《钒酸钠分析方法》分为如下2部分：

——第1部分：钒酸钠 钒含量的测定 高锰酸钾氧化法

——第2部分：钒酸钠 硅铝钙铁铅锰铬钛砷钼铜磷含量的测定 电感耦合等离子体光谱法

本部分为T/CSTM XXXX 钒酸钠分析方法的第1部分。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会（CSTM/FC20）提出。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会（CSTM/FC20）归口。

钒酸钠　钒含量的测定 高锰酸钾氧化容量法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本文件规定了高锰酸钾氧化容量法测定钒酸钠中钒含量的方法。

本文件适用于钒酸钠中钒含量的测定，测定范围（质量分数）：钒含量≥10.00%

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料以磷酸和硫酸混合酸分解，在适当硫酸酸度下，用高锰酸钾将钒氧化至五价，在尿素存在下，以亚硝酸钠还原过量的高锰酸钾，以N-苯代邻氨基苯甲酸为指示剂，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定，根据硫酸亚铁铵标准滴定溶液消耗量计算试样中钒的含量。

- 试剂和材料

分析中除另有说明，仅使用确认为分析纯的试剂和符合 GB/T 6682 规定的三级蒸馏水及以上或其纯度相当的水。

磷酸，ρl.70g/mL。

硫酸，1+1。

高锰酸钾溶液，25g/L。

尿素溶液，100g/L。

亚硝酸钠溶液，20g/L。

硫酸亚铁铵溶液，50g/L。

称取25g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2· 6H20]置于1000mL 烧杯中，加入500mL硫酸（5+95）低温加热，待试剂完全溶解后，冷却，转移至试剂瓶中保存。

N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液，2g/L。

称取0.2g N-苯代邻氨基苯甲酸置于250mL烧杯中，加入适量碳酸钠溶液(2g/L）溶解完全后，稀释至100mL，转移至试剂瓶中保存。

硫酸亚铁铵标准滴定溶液，约0.05mol/L。

配制

称取19.7000g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H20]置于500mL烧杯中，加入适量硫酸（5+95）溶解完全后，转移至1000mL容量瓶中用硫酸 (5+95）定容。使用前4h内标定。

标定

称取于110℃±5℃烘干并在干燥器中冷却至室温的五氧化二钒（纯度大于99.99%）0.1500g三份分别置于500mL锥形瓶中，加入10mL氢氧化钠(200g/L)，低温加热溶解后，加入50mL硫酸溶液（见5.2)，煮沸取下，加入5mL磷酸（见5.1)和50mL水微热溶解盐类，煮沸1min，取下冷却至室温，加5mL硫酸亚铁铵溶液（见5.6)，以下按7.4操作。随同标定做空白试验。3份待测溶液所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积的极差值应不大于0.05mL，取其平均值，否则，重新标定。

按公式（1)计算硫酸亚铁铵标准滴定溶液对钒的滴定度。

(1)

式中：

Tv—— 硫酸亚铁铵标准滴定溶液对钒的滴定度，单位为克每毫升（g/mL)；

mO—— 称取五氧化二钒的质量，单位为克（g）；

V —— 被滴定溶液所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL)；

Vo——滴定所做空白试验溶液时所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL)；

0.5601——五氧化二钒换算为钒的系数。

- 样品

试样预先在110℃±5℃烘干2h并在干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料量

称取0.2000g试样 ，精确至0.0001g。

  - 测定次数

对同一试样，应至少独立测定2次。

  - 空白实验

随同试料做空白试验。

  - 测定

将试样（见7.1）置于500mL锥形瓶中，沿瓶壁加少许水冲洗样品至瓶底，加入5mL磷酸（见5.1)、再加入50mL硫酸（见5.2)，低温加热至试样溶解完全并冒硫酸烟1min~2min，取下，冷却，加入10mL磷酸（见5.1)和50mL水微热溶解盐类，煮沸1min，取下冷却至室温。

加5mL硫酸亚铁铵溶液（见5.6)，滴加高锰酸钾溶液（见5.3)至稳定的紫红色，充分摇动混匀，静置5min，加10mL尿素溶液（见5.4)，冲洗瓶壁，滴加亚硝酸钠溶液(见5.5)至红色消失并过量1滴~2滴，放置约1min，加入3滴N-苯代邻氨基苯甲酸溶液（见5.7)，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液（见5.6)滴定至溶液由紫红色刚好变为亮绿色为终点。

- 分析结果的计算

按公式（2 )计算钒的质量分数:

(2)

式中：

w ——钒的质量分数（%）；

Tv——硫酸亚铁按标准滴定溶液对钒的滴定度，单位为克每毫升（g/mL)；

V1 ——滴定试液时所消耗硫酸亚铁铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL)；

V2——滴定随同试样空白所消耗硫酸亚铁铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL)；

m ——试料量，单位为克（g）。

分析结果以质量分数表示，按图1和GB/T 8170的规定修约至与允许差小数相同位数。

图1 试样分析值接受程序流程图

- 允许差

表1  允许差

| TFe(%) | 允许差(%) |
| --- | --- |
| ≥10.00·20.00 | 0.30 |
| ≥20.00·30.00 | 0.40 |
| ≥30.00 | 0.45 |

- 试验报告

试验报告应当包括下列内容：

- 识别样品、实验室和试验日期所需的全部资料；

- 引用标准；

- 分析结果及其表示；

- 使用的分析线；

- 测定中发现的异常现象；

- 对结果可能已产生影响的本文件中未作规定的各种操作或任选的操作。

附录 A

（资料性）

起草单位和主要起草人

本文件起草单位：河钢股份有限公司承德分公司

本文件主要起草人：高树峰 张国伟 王宝华 王敏  武挺 胡志伟 刘凤娟 章伟

参 考 文 献

[1] GB/T XXX XXXXXXX

[2] ISO XXX XXXXX

[3] XXXXX

_________________________________

# Text boxes

发布